5.3.6. Непрямые реставрации в клинике детской стоматологии.

Непрямые реставрации - это методика восстановления твердых тканей зуба в зуботехнической лаборатории с участием зубного техника на гипсовых моделях челюстей.

К одиночным непрямым реставрациям относятся вкладки и виниры, которые на сегодняшний день выполняются наиболее часто из различных композиционных и керамических ( фарфоровых) материалов.

Вкладки.

Вкладками следует называть микропротезы коронковой части зуба, с помощью которых восстанавливается анатомическая форма коронки зуба, его функция, а также могут быть фиксированы мостовидные протезы или созданы условия для расположения кламмера.

Понятие о микропротезировании зубов в нашей стране было введено Д. Н. Цитриным в 1940-м. Оно прочно вошло в литературу и не потеряло своего значения по сей день. Вместе с тем следует заметить, что микропротезирование- это обобщающее понятие предусматривает использование вкладок, пломб, виниров и т.д. Всех конструкций, которые восстанавливают недостающие части коронки зуба.  Выделяют четыре основных вида вкладок:

- Инлей  ( inlay)

- Онлэй   (onlay)

- Оверлэй (overlay)

- Пинлей  ( pinlay)

При этом в англоязычной литературе все типы вкладок обозначаются словом Inlay.

вкладки типа инлей являются наименее инвазивными, поскольку практически не затрагивают бугров у зуба. Онлей- вкладки замещают внутренние скаты бугров, а Оверлей перекрывают полностью хотя бы один бугор. Если оверлей перекрывает все бугры, то в этом случае он практически не отличается от трехчетвертная коронка. Вкладки Пинлэй характеризуются наличием штифта - пина.

Вкладки могут быть изготовлены из различных материалов: металлов, композитов, керамики. В настоящее время вкладки в основном применяют при полостях I, II, реже IV, и совсем реже III и IV классов. Это связано с тем, что при полостях III-V классов, вкладки могут уступать в эстетике композитным реставрациям, требуя при этом большей инвазивности и значительных трудозатрат. В полостях I и  II классов, вкладки имеют ряд преимуществ по сравнению с пломбами:

- Выдерживают большие жевательные нагрузки

- Более износостойкие

- Более цветостойкие

- Позволяет добиться более плотного контактного пункта

Недостатки вкладок по сравнению с пломбами

- Увеличение стоимости работы и количества рабочего времени

- Привлечение к работе зубного техника

- Сложность или невозможность починки

Основные принципы препарирования зубов под вкладки

- Полость не должна иметь поднутрений, чтобы вкладка могла беспрепятственно вводиться.

- Угол дивергенции боковых стенок полости должен составлять 3-120  в зависимости от глубины полости (чем больше глубина тем больше дивергенция)

- Полость должна погружаться в дентин, что определяет минимальную толщину вкладки

- Для достижении максимальной устойчивости вкладки, дно полости должно быть плоским и перпендикулярно направлению жевательного давления.

- Полость должна быть ассиметричной, для облегчения позиционирования вкладки в зубе.

- Следует соблюдать пропорции между шириной и глубиной полости ( чем шире полость, тем она должна быть глубже)

- Для предупреждения рецидива кариеса проводится профилактическое расширение

- При глубоком кариесе используются лечебные и изолирующие подкладки

- До начала препарирования необходимо определить расположение границ препарирования по отношению к токам окклюзионных контактов. Желательно чтобы границы отстояли минимум на 1 мм от окклюзионных контактов. Зуб антагонист должен соприкасаться либо со здоровыми тканями зуба, либо с центральной части вкладки.

- При вкладке типа Инлей, ширина перешейка не должна превышать половины расстояния между вершинами вестибулярного и орального бугров. ( в противном случае может произойти откол бугра)

- При глубокой поддесневой полости, следует провести гингивотомию таким образом, чтобы край полости располагался на 0,5 мм выше десневого уровня.

- В случае перекрытия бугром, он должны быть перекрыты на 1,5-2 мм

Формирование полостей под вкладки типа Инлей.

Вкладки типа Инлей изготавливаются при полостях I и II классов. При этом практически не затрагиваются жевательные бугры. Полость по первому классу должна иметь перешеек не более одной второй расстояния между вершинами бугров. Полость по второму классу имеет две части: основную полость на контактной поверхности и дополнительную площадку ( по типу полости I класса). Дополнительная площадка создается параллельно основной полости, глубиной не менее 1,5 мм и шириной не более 1/3 расстояния между вершинами бугров. При препарировании под керамическую вкладку окклюзионный скос не создают.

Формирование полостей под вкладки типа Онлей.

Вкладки типа онлей изготавливают при тех же полостях I и II классов. Отличие заключается в том, что вкладки этого типа восстанавливают внутренние скаты бугров, поэтому если при подготовки полости под инлей остается менее 1/3 от края полости до вершины бугра зуба, необходимо изготавливать онлей или оверлей. при этом бугорок укорачивается, и восстанавливается за счет вкладки, что предотвращает зуб от раскалывания. Кроме того, на девитальных боковых зубах также следует отдавать предпочтения вкладкам онлей или оверлей из-за большей хрупкости тканей по сравнению с витальными зубами. При препарировании по типу онлей, сошлифовывают внутренний скат бугра минимум  на 1 мм для металлической и 1,5 мм для безметалловой вкладки.

При изготовлении металлической вкладки рекомендуется изготовление фальца по всей границе препарирования.

Формирование полостей под вкладки типа Оверлей.

Препарирование под вкладки типа оверлей сочетает в себе особенности препарирования под вкладки инлей, онлей и коронки. Перекрываются чаще всего опорные бугры, при ортогнатическом прикусе вестибулярные нижних, и оральные верхних моляров и премоляров. При этом сошлифовывают не только внутренний скат бугра, но и вестибулярную поверхность с созданием уступа шириной минимум 1 мм примерно на уровне экватора. бугры противоположные опорным, препарируются также, как и под вкладку Инлей или Онлей, в зависимости от величины дефекта.

Формирование полостей под вкладки типа Пинлей

Ретенция вкладки обеспечивается штифтами-пинами, которые входят на глубину не менее 2-х мм. Применяемые штифты являются парапульпарными, однако технически возможно изготовления вкладки пинлей с корневыми штифтами на депульпированных зубах. основная особенность подготовки полости под пинлей, заключается в подготовки каналов для штифтов. Шаровидным бором формируют небольшие углубления- ориентиры, после чего используют конусовидный, твердосплавный бор. Глубина сформированного канала должна составлять примерно 2-3 мм, а диаметр около 0,6 мм. Если каналов несколько, то они должны быть параллельны друг другу. Каждый парапульпарный штифт должен быть окружен дентинной стенкой, не тоньше 0,5 мм.

Виниры.

Адгезивная облицовка (винир), - это микропротез, восстанавливающий анатомическую форму и эстетику вестибулярной поверхности зуба.

Показания к применению:

- Цветовые дефекты:

-флюороз;

-тетрациклиновые зубы;

-старые пломбы;

- окрашивание неясной этиологии.

- Структурные дефекты:

А. приобретенные:

- гипоплазия эмали;

- откол части коронки зуба;

- различные формы стираемости.

В. Врожденные:

- «шиповидные резцы»

- несовершенный дентиногенез;

- несовершенный амелогенез.

- Диспозиция зубов:

- тремы и диастемы

- небное положение

- разворот зубов.

Классический вариант препарирования зуба под винир:

Минимально инвазивный метод лечения. Позволяет  использовать минимальное одонтопрепарирование и  сохранить целостность мягких тканей

Форма, расположение и вид поверхности. С помощью этой методики появляется возможность видоизменить зуб, его форму и положение. Так, возможно видоизменить клык в латеральный резец.

Цвет. В ситуации, когда отбеливающие методики становятся неэффективными, виниры становятся вариантом выбора для улучшения или изменения цвета зуба.

Долговечность. Керамические виниры достаточно хорошо выдерживают биологическое, химическое и механическое воздействие.

Светопропускание. При изготовлении виниров используется дентинный фарфор различных оттенков, методикой наслоения или латеральной сегментации можно получить умеренно толстые виниры, которые воспроизводят все свойства естественной эмали.

Скорость и простота.  Процедура лечение в независимости от количества виниров может занимать всего 2-3 посещения, разделенных несколькими днями.

Недостатки

Препарирование. Препарирование под виниры не является простой процедурой. Требудет большой точности. Требует специальных инструментов, также в значительной степени требует опыта.

Эстетические результаты.  Винир может предоставить много проблем, в случае сильного окрашивания подлежащего зуба, а винир тонок или в случае значительной скученности зубов.

Неадекватное препарирование, слишком опаковая керамика и использование

непрозрачного композитного цемента

привели к эстетической неудаче данного винира

Процедуры бондинга. На этапе бондинга малейшая ошибка может означать неудачу. Это главный недостаток этого вида реставраций.

Переломы. Обращение с такой тонкой керамикой требует чрезвычайной осторожности. До бондинга они чрезвычайно хрупкие и малейшая ошибка может вызвать поломку. Более 90% переломов затрагивают окклюзионный край или углы.

Перелом дистального угла керамического винира

Вследствие недостаточной глубины и

неподходящего расположения язычной границы

Изготовление временных протезов не является обязательным. Тем не менее, они часто необходимы в случае одного зуба или значительного перекрытия окклюзионного края. Изготовление такой временной реставрации остается процессом, требующим опыта. Трудно откорректировать границы и временное цементирование без риска для подлежащих тканей. ( Использование цементов на основе эвгенола противопоказано).

Модификация после обжига. Практические не существует возможности подправлении виниров из полевошпатного фарфора, изготовленных с помощью огнеупорной массы или даже с помощью платиновой фольги, т.к. керамика не может быть повторно обожжена после снятия ее с основания. Ни керамика  IPS Empress (Ivoclar), ни низкотемпературная керамика Duceram, не имеют этого недостатка и могут быть подправлены в любое время.

Принципы препарирования зубов под керамические виниры

Препарирование должно следовать 4-м основным принципам для достижения идеальной функциональной, биологической и эстетической интеграции: стабилизация, усиление, ретенция и адгезия.

Сохранение как можно большего количества эмали, хотя и желательно, никогда не должно быть во вред планируемой реставрации из-за минимизации препарирования.

Типы препарирования под виниры

Препарирование без перекрытия режущего края

( по типу контактной линзы)

Препарирование с перекрытием режущего края

(Классический тип)

Препарирование со значительным

перекрытием режущего   края

(тип три-четверти)

Модели верхних передних зубов, демонстрирующие три возможные препарирования под керамические виниры.

Тестовый контроль

1. Различают виды вкладок

- инлей

- онлей

- оверлей

- кронлей

- постлей

2. Вкладка, перекрывающая внутренние скаты бугорков зубов называется

- инлей

- онлей

- оверлей

- кронлей

- пинлей

3. Вид вкладки, не затрагивающий бугорков зубов называется

- инлей

- онлей

- оверлей

- кронлей

- пинлей

4. Сформированная полость под вкладку должна быть

- Симметричной

- Ассиметричной

- Не имеет значения

5. Стенки полости, препарированной под вкладку должны

- Быть параллельны

- Конвергировать

- Дивергировать

6.Возможные показания к применению виниров:

- Гипоплазия эмали.

- Кариозная полость на пришеечной поверхности.

- Флюороз.

- Несовершенный амелогенез.

- Шиповидные зубы.

- Нарушение цвета коронки временного зуба.

7. Границы винира в области шейки зуба могут располагаться:

- На уровне десневого края.

- 1,5 мм под десной.

- 0,5 мм под десной.

- 1 мм над десной.

- 1,5 мм над десной.

8. Варианты  препарирование режущего края для винира:

- Косой скос на глубину 0,5-1мм

- Окончатое препарирование.

- Препарирование режущего края с иссечением 2,5мм.

- Препарирование с перекрытием режущего края.

- Препарирование с созданием волнистого режущего края.

Список основной литературы.

  - Терапевтическая стоматология : учебник для студентов медицинских вузов/ Под ред. Е.В. Боровского - М.:" Медицинское информационное агентство", 2006-840 с.

  - Руководство по ортопедической стоматологии / под Ред. В.Н. Копейкина.- М. Медицина, 1993 год.- 496 страниц.

  - Одонтопрепарирование при восстановлении дефектов твердых тканей зубов вкладками. С.Д. Арутюнов, Е.Н. Жулев, Е.А. Волков.- М. : Молодая гвардия, 2007.- 136 с.

Список дополнительной литературы.

- Клиническая ортопедическая стоматология. И.К Иорданишвилли, Москва "МЕД-пресс-информ" 2007,248 с.

- Препарирование кариозных полостей, А.И. Николаев, Москва"МЕД-пресс-информ" 2010, 215 с.

- Эстетическая стоматология и керамические реставрации бернар Таути, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон. Москва, Издательский дом " Высшее образование и наука", 2004, 447 с.